附件2：

**学生公寓床上用品质量、规格指导标准**

**一、国家相关标准**

1、强制性标准GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》

2、强制性标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

3、 GB/T 22796-2009 《被、被套》

4、 GB/T 22797-2009 《床单》

5、 GB/T 22843-2009 《枕、垫类产品》

6、 GB/T 22864-2009 《毛巾》

**二、具体产品及指标判定**

1、棉被、棉褥、床垫重量和规格：达到合同规定标准。

2、棉被、棉褥、床垫絮用纤维卫生指标：不得检出致病菌（如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌）。

3、床单、被罩、枕套水洗尺寸变化率：经向、纬向：-5%～ +5%（枕巾和毛巾被除外）。

4、床单、被罩、枕套耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度指标应符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》和相应的产品标准要求。

5、床单、被罩、枕套、枕巾、毛巾被甲醛含量：标准值≤75 mg／kg 检出限：20mg／kg

6、床单、被罩、枕套、枕巾、毛巾被pH值：标准值在4.0～8.5之间。

7、可分解芳香胺染料：禁用

8、产品其他指标以招投标实物样品质量为准。

**三、供方外购原材料及成品**

供方应对所提供的学生公寓床上用品质量负责，如属于供方外购的原材料（如：布匹、棉花、枕巾、蚊帐等）或外加工成品，需注明外购并出具国家质量检验部门的检验报告原件。需方应将供方提供的“供货合同、按中标合同质量要求生产的一整套产品、产品质量检验报告和外购原材料检验报告一并封样留存备查，作为日后发生纠纷时出具和组委会进行质量抽检时的对照依据。

学生公寓床上用品质量、规格指导标准表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 序号 | 名 称 | 质量要求 | 规 格  （厘米） | 重量  （公斤） | 加工工艺要求 |
| 1 | 棉被 | 1、被里、被面纯棉  2、自然棉胎  3、棉布单纱纱支：≥30S  4、被面经纬密度：78×65  5、棉被内絮用纤维不得检出致病菌（如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌） | 210×145 | 2（不含被里、被面重量） | 拉网、外包 ，机器行缝 |
| 2 | 褥子 | 1、褥里、褥面纯棉  2、自然棉胎  3、褥面单纱纱支：≥30S  4、褥面经纬密度：78×65  5、褥子内絮用纤维不得检出致病菌（如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌） | 200×90 | 1.5 | 拉网、外包，机器行缝 |
| 3 | 床垫 | 涤棉床垫，外包斜纹布 | 200×90 | 2 | 革钉横竖间20厘米 |
| 纯棉床垫：  1、外包斜纹布  2、自然棉胎  3、床垫内絮用纤维不得检出致病菌（如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌） | 200×90 | 3.5 |
| 热熔粘结絮片（硬质棉） | 200×90 | 2 |
| 棕垫 | 200×90 |  |
| 4 | 床单 | 1、纯棉色织布  2、单纱纱支：≥30S  3、经纬密度：78×65  4、水洗尺寸变化率：经向、纬向：-5% ～ +5%  5、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级  6、甲醛含量：≤75 mg／kg， 检出限：20mg／kg  7、pH值：4.0～8.5 | 235×110 |  | 包边 |
| 5 | 被罩 | 1、纯棉色织布  2、单纱纱支：≥30S  3、经纬密度：78×65  4、水洗尺寸变化率：经向、纬向：-5%～ +5%  5、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级  6、甲醛含量：≤75 mg／kg， 检出限：20mg／kg  7、pH值：4.0～8.5 | 220×152 |  | 侧开口55厘米拉链 |
| 6 | 枕芯 | 1、里面选用纯棉布  2、填充物选用荞麦皮或聚酯纤维 | 63×35 | 2 |  |
| 7 | 枕套 | 1、纯棉色织布  2、单纱纱支：≥30S  3、经纬密度：78×65  4、水洗尺寸变化率：经向、纬向：-5% ～ +5%  5、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级  6、甲醛含量：≤75 mg／kg， 检出限：20mg／kg  7、pH值：4.0～8.5 | 70×45  （或68×40） |  | 平边2厘米 |
| 8 | 枕巾 | 1、纯棉  2、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级  3、甲醛含量：≤75 mg／kg， 检出限：20mg／kg  4、pH值：4.0～8.5 | 72×50 |  |  |
| 9 | 蚊帐 | 聚酯纤维（涤纶）材质 | 200×90×150 |  | 网眼、遮掩门45厘米，四角打摺、穿杆、系带 |
| 10 | 毛巾被 | 1、纯棉  2、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级  3、甲醛含量：≤75 mg／kg， 检出限：20mg／kg  4、pH值：4.0～8.5 | 200×145 | 1 | 提花 |
| 11 | 夹被 | 被里被面选用：  1、纯棉色织布  2、单纱纱支：≥30S  3、经纬密度：78×65  4、水洗尺寸变化率：经向、纬向：-5% ～ +5%  5、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级  6、甲醛含量：≤75 mg／kg， 检出限：20mg／kg  7、pH值：4.0～8.5 | 190×130 |  |  |